Приложение №1 к закупочной документации по закупке №25-ЗЦ

Техническое задание

на поставку кабеля-10кВ АСБЛ-3х120 для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителя (ООО «РОСКОМПЛЕКТСЕРВИС») к электрическим сетям АО «АЭСК».

1. Общие требования к поставке кабеля с бумажно-пропитанной изоляцией 10 кВ:

1.1.Поставляемый товар:

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель АСБЛ-10-3х120 | метр | 800 |

1.2. Кабель с бумажно-пропитанной изоляцией должен соответствовать требованиям действующих нормативно-технических документов ГОСТ 18410-73. Товар должен быть новым не ранее 2016г. и ранее не использованным.

1.3. Гарантийный срок эксплуатации не менее 4,5 года со дня ввода в эксплуатацию.

1.4. При поставке товара на склад участник закупки предоставляет копию сертификата соответствия.

1.5 Место поставки: Тульская обл., г. Алексин, ул. Тургенева 34.

1.6 Срок поставки: в течение 7 (семи) календарных  дней с момента заключения договора поставки.

Технические требования к кабелям с бумажно-пропитанной изоляцией:

| 1 | Частота, Гц | 50 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Температурный диапазон эксплуатации, °С | -50 ÷ +50 |
| 3 | Стойкость к воздействию окружающей среды с относительной влажностью 98% при температуре до 35 °С. | да |
| 4 | Количество и материал жил | Три алюминия токопроводящие секторные жилы, однопроволочные |
| 5 | Изоляция | Фазная и поясная изоляция из лент кабельной бумаги пропитанной изоляционным вязким составом (маслоканифольной массой) |
| 6 | Экран | Электропроводящая кабельная бумага |
| 7 | Оболочка | Выпресованная из свинца марок С2, С3 |
| 8 | Защитный покров | Подушка под броней - с крепированной бумаги пропитана битумом, броня из двух стальных плоских лент; наружный покров из пропитанной кабельной пряжи или стеклянная пряжа из штапелеванного волокна |
| 9 | Свинцовая оболочка, должна соответствовать ГОСТ 24641, | Да |
| 10 | Минимально возможный радиус изгиба | 15D |
| 11 | Предельная длительно допустимая рабочая температура жил: - для кабелей на напряжении 10 кВ | +700С |
| 12 | Максимально допустимая температура жил при коротком замыкании: - для кабелей на напряжении 10 кВ | +2000С |

# 2.  Требования  к упаковке:

# 2.1  Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение кабелей по ГОСТ 18690. Кабели должны быть намотаны на барабаны.

2.2  Концы кабелей должны быть заделаны в соответствии с ГОСТ 18690. Допускается заделка концов кабелей горячим способом при помощи расплава полиэтилена при условии обеспечения герметичности.

2.3  Длина нижнего конца кабеля, выведенного за щеку барабана, должна быть не менее 0,1м.

Составил:

заместитель исполнительного директора

по внедрению новой техники и технологии                                   Машкин А.С.

Согласовано:

главный инженер                                                                               Суханов С.А.