Приложение №1 к закупочной документации

по закупке №20-ЗП

Техническое задание

на поставку опор ЛЭП для нужд АО «АЭСК».

1.Предмет договора: поставка опор ЛЭП.

| № | Наименование материалов и оборудования | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опора СВ 110-5 | Штука | 54 |

2.Технические требования к продукции.

2.1

| Наименование параметра | Стойка СВ 110-5 |
| --- | --- |
| Класс напряжения | 6-10 кВ |
| Длина стойки, м | 11 |
| Расчетный изгибающий момент, тс*м | 5,0 |
| Масса стойки, не более, т | 1,13 |
| Объём, м3 | 0,45 |
| Абсолютно минимальная температура окружающей среды, С | -55 |
| Морозостойкость | F200 |
| Водонепроницаемость | w6 |

2.2

| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее | 60 |
| --- | --- |
| Срок службы, лет, не менее | 40 |
| Наличие Российских Сертификатов безопасности и соответствия | + |
| - изготовление стоек осуществляется из тяжелого вибрированного железобетона, обладающего классом по прочности на сжатие В30, - в качестве предварительно-напряженной арматуры стоек применяется сталь класса An-V диаметром 12мм и А-Ш, А500с, - форма стоек трапецеидальная, - на поверхности каждой стойки наносится контрольная метка в виде вдавленного на глубину 6мм треугольника со сторонами 50мм, метка наносится от нижнего торца стойки на расстоянии 3м, - стойки должны быть рассчитаны для применения в агрессивных и неагрессивных средах, - стойка должна иметь две монтажные петли, - на каждой стойке должно быть указано: завод-изготовитель, год выпуска, марка изделия, - в нижней части стойка должна иметь заземляющий выпуск, - в верхней части стойка должна иметь заземляющий проводник, - верхний торец стойки, штырь, заземляющий проводник, кроме концевой части, а также концы напрягаемой арматуры должны быть защищены от коррозии, - стойка должна иметь технологические отверстия, размещённые перпендикулярно телу стойки (посередине) на расстоянии 130мм и 200мм от оси отверстия до верхнего торца стойки, - стойки должны устанавливаться в любые типы грунтов, - каждая партия изделия должна снабжаться паспортом, - поставляемые изделия должны быть экологически безопасны и не должны наносить вред окружающей среде, -максимальная крупность заполнителя 20мм. |

3. Общие требования.

3.1 К поставке допускаются стойки, отвечающие следующим требованиям:

-продукция должна быть новой, ранее не использованной;

-для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающей соответствие техническим требованиям;

-для импортных производителей, а также для отечественных, выпускающих стойки для других отраслей и ведомств – сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

-сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 N36 « О правилах проведения сертификации электрооборудования» (с изменениями от 3 января 2001,  21 августа 2002);

-стойки, впервые поставляемые заводом изготовителем для нужд АО «АЭСК», должны иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах РФ сроком не менее трех лет;

-наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки стоек) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

-наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

3.2.Стойки должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям:

- ГОСТ 13015 - 2012 «Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения»;

- ГОСТ 26633-2012 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия».

3.3.Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения стоек должны соответствовать

требованиям, указанным в технических условиях изготовителя стоек, ГОСТ 14192 - 96 или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76.

Способ укладки и транспортировки стоек должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

3.4.Срок изготовления стоек должен быть не ранее полугода до даты поставки.

4. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые стойки должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока - с момента их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода стойки из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

5. Требования к надежности и живучести продукции.

Стойки должны обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 40 лет.

6. Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

Маркировка стоек должна содержать следующие данные:

- наименование изготовителя;

- год выпуска;

- марку стойки; массу стойки;

- длину в метрах;

- номер партии.

Маркировка должна быть нанесена краской по трафарету на расстоянии не ниже 3-х метров от заглубляемого в грунт нижнего торца стойки.

По всем видам стоек Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34 003- 90, ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2006 по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемых стоек.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждой партии стоек должна включать:

- паспорт товара;

- сертификат качества;

- сертификат соответствия.

7. Правила приемки продукции.

Каждая партия стоек должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями АО «АЭСК» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад. В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Составил:

заместитель исполнительного директора

по внедрению новой техники и технологии                                            Машкин А.С.

Согласовано:

главный инженер                                                                                        Суханов С.А.